防护装备采购任务书
一、任务概述
我司拟采购一批防护装备。具体为：消防灭火防火服（含消防战斗水鞋）、抢险救援服（含抢险救援靴）、作训服（含作训鞋）各七套。
二、采购模式
本项目面向社会公开询价，在规定时间内提供样品符合我司技术要求，有效报价最低的响应单位即为成交供应商。
三、技术要求
本项目所需消防灭火防护服必须具备以下特征：
1、消防员进行灭火救援时穿着的用于保护躯干、头颈、手臂和腿部的专用服装。符合GA 10-2014《消防员灭火防护服》。★提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告、消防产品认证证书及上装印字“武当山机场消防”。
    2、结构：由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，取消单设的芳纶毡隔热层。
    ◆ 外层面料永久性阻燃混纺双层结构织法防撕裂格纹面料，克重为（225±11）g/m2，具有收缩性小，易于洗涤，热稳定性好，防静电、阻燃、透气、耐磨、耐染不褪色、抗油拒水和标识性强等特点，综合防护性能卓越，能满足消防员在复杂环境中灭火救援时的防护需求。
    ◆ 防水透气层由芳纶无纺布+阻燃PTFE膜组成，克重为（160±8）g/m2，配合外层的拒水功能，既能防止水或其它一般液态物体的渗入，又能将灭火救援时体内产生的大量热气及时排出，极大增强了服装的舒适性。
    ◆ 舒适层采用永久性阻燃粘胶混纺面料，克重为（120±6）g/m2，阻燃且遇高温不融滴，舒适而柔软。
    3、外表面颜色为藏青色。
    4、质量：按照GA 10-2014标准中7.18的规定，选取表1中L尺码进行测试，防护服总质量≤2.8kg。
    5、防护服标识均采用最新标识。
    6、整体防护性能：热防护能力TPP值≥31.1（cal/cm2），且无熔融、脆裂和收缩现象。
    7、消防员灭火防护服接缝断裂强力：经向：≥817N，纬向≥777N。
    8、外层性能指标：
    阻燃性能：经向损毁长度≤24mm，纬向损毁长度≤22mm续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。
    热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面无明显变化。
    缩水率：沿经、纬向缩水率≤0.8％。
    表面抗湿性能：≥3级。
    断裂强力-外层-经向：断裂强力≥1087N, 纬向：断裂强力≥943N。
    断裂强力-舒适层-经向：断裂强力≥604N, 纬向：断裂强力≥441N。
    撕破强力-经向：撕破强力≥269N, 纬向：撕破强力≥217N。
    色牢度：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，耐光色牢度≥4级。
    9、防水透气层性能指标：
    阻燃性能：经向损毁长度≤28mm，纬向损毁长度≤30mm续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。
    热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2％，试样表面无明显变化。
    缩水率：经5次洗涤后，沿经向缩水率≤2.2％, 纬向缩水率≤1.5％。
    耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压＞50kPa。
    透湿率性能：透湿率性能≥5110g/（m2·24h）。
    拒油性能：洗涤25次后，拒油性能≥4级。
    10、舒适层性能指标：
    阻燃性能：经向损毁长度≤32mm，纬向损毁长度≤29mm续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。
    断裂强力：经向断裂强力≥600N，纬向断裂强力≥440N。
热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2％，试样表面无明显变化。缩水率：经5次洗涤后，沿经向缩水率≤2％，纬向缩水率≤1.3％。
本项目所需消防灭火防护靴必须具备以下特征：
符合 GA 6-2004《消防员灭火防护靴》要求，17统型
1、用于小腿部和足部防护。满足《消防员个人防护装备配备标准》GA 621-2013 要求。
2、靴帮由外到内分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头，采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。
3、整体重量（以 41码为例）≤2.3kg。
4、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成，柔软、轻薄、舒适，足部运动时贴合度高，减少疲劳。
5、整靴防水性能：灭火防护胶靴置于容器内后注水，水面距靴筒开口最低点的距离不大于（25±3）mm，经 4h 后，靴内不应有水渗透现象。
6、防穿刺垫耐弯折性能：按照 GB/T 20991-2007 中 5.9 方法测试时，经受 1×104 次屈挠后不应出现可视裂缝痕迹。
7、阻燃性能：灭火防护胶靴上各试验点在试验后其损毁长度不应超过100mm，离火自熄时间不应超过 2s，且不应产生熔融、熔滴或剥离等现象。
8、每只灭火防护胶靴靴帮外侧应有以下永久性标志：a) 执行标准：GA6-2004;b) 型号、规格;c) 生产厂的名称或商标;d) 生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月;e) 检验合格标记;f) 严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业。★提供国家消防装备质量监督检验中心出具的有效检测报告和 3C 证书。
本项目所需夏款消防员抢险救援服必须具备以下特征：
夏款消防员抢险救援防护服参照公安部《17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》，符合GA 633-2006《消防员抢险救援防护服装》、《消防员抢险救援服（夏季）（试用防护装备）采购技术要求》等相关标准，提供省级或省级以上检验报告。具备阻燃、耐磨、轻便、抗拉力强、颜色及标识醒目等性能。
1、结构：单层设计，具有阻燃、耐磨、轻便、柔软，舒适、抗拉力强、吸汗快干等性能。
2、面料：采用双层结构织法，其中外层材料阻燃，内层采用舒适纤维混纺材料；颜色为潘通色号17-1456TpX Tigerlily橘红色；单位面积质量为208g/m2, 阻燃性能：续燃时间为0s，损毁长度经向为37mm、纬向为39mm，且无熔融、滴落现象；断裂强力：经向为990N、纬向为980N；撕破强力：经向为250N、纬向为240N；外层接缝断裂强力：经向、纬向为780N；耐洗沾色、耐水摩擦及光色牢度为4级；防静电性能：上衣为0.08uC、下裤为0.09uC；热稳定性能：收缩率为0%，表面无明显变化。
3、款式：上下分体式结构，衬衫式设计，脚口和袖口设有魔术贴，易于收紧，整体协调，便于靴子和手套穿脱；肩、肘、臀、膝盖、裆部外贴外层面料衬芳纶毡，加厚处理增加耐磨性；小立领设计，拉链可拉至领口上方，外加门排和护领，保证颈部防护的同时，穿着舒适，不影响头部活动；前胸反光标志带上方左胸为电台挂袢，右胸可用魔术贴粘贴标记，反光标志带下方两个有盖贴袋，可放置轻便工具；后背折裥设计，增加手臂伸展活动量，穿着舒适；腋下为褶皱式透气口；膝盖两侧收折裥，使膝盖弯曲，符合人体工程学；裤腰设置防滑腰衬，两侧装橡筋收紧，裤门襟用裤钩和拉链闭合。裤腰下两个斜插袋，放置轻便物品，腰两侧调节扣设计，不穿腰带也可方便地调节腰部大小，且美观大方，并配5cm宽双眼插口式编织腰带。后背印字。
4、辅料技术要求
（1）所有硬质附件表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件经过防腐蚀处理。
（2）硬质附件热稳定性能：经（260±5）℃，热稳定性能试验后，能保持其原有功能。
（3）缝纫线热稳定性能：采用芳纶阻燃缝纫线，经（260±5）℃，热稳定性能试验后，缝纫线无熔融、烧焦现象；针距密度：各部位明暗线每3cm为13针，包缝线每3cm为11针。
（4）救援服上衣和裤子的前襟采用8号树脂拉链，颜色为橘红色，与外层面料相匹配。
本项目所需夏款消防员抢险救援防护靴必须具备以下特征：
产品符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供省级或省级以上检验报告。
款式：材料帆布、内置钢包头，防穿刺板经模压或缝制而成的。
特性：具有防砸，防穿刺，绝缘，耐油，耐高温，防滑等特性。
用途：用于处置化学危险品灾害、事故时的足部防护。
产品参数：
1、质量：1.15kg。
2、外底耐弯折性能：外底裂缝长度为10mm。
3、靴帮耐磨性能：未出现被磨穿的现象。
4、防滑性能：始滑角：左1：21.0°；左2：21.5°；左3:21.0°。
5、电绝缘性能：防化学护靴的击穿电压＞5000V，左1：0.4mA；右1:0.4mA。
6、靴底抗刺穿性能：1429N。
7、靴头性能：靴头分别经10kN静压力试验和冲击锤质量为23kg, 落下高度为：300mm的冲击试验后，其间隙高度为20.5mm。
8、阻燃性能：离火自熄时间：0s；损毁长度：14mm；熔融、滴落：无熔融、滴落现象。
9、热稳定性能：在温度180C条件下，经5min后，救援靴上任何部件未产生熔滴现象，所有硬质附件保持性能完好。
10、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为（10±1）kW/m²，辐照1min后内表面温升≤：6.6℃。
本项目所需消防夏季作训服（含帽）必须具备以下特征：
1、19消防员作训服主面料为消防深火焰蓝毛涤混纺薄哔叽，面料成分为50%丝光羊毛、34%聚酯纤维短纤、15%莱赛尔、1%导电纤维，纱线经纱为9. 1texX2/纬纱16.7texX 1(Nm: 110/2X60/1) ，面料克重为145g/m。
2、袋布为消防深火焰蓝涤棉隐条细布，经纱1lldtex/36f涤纶低弹网络丝（NSY )纬纱13tex 80/20 T/C.

3、身粘合衬为T2237- - 050B, 材质为PA经纱55. 5dtex/48f. 腰衬为TC2133-166， 材质PA+PES27tex/27tex。
4、上衣前门、卡夫、金属四件按扣规格为φ15. Onm，无壳面扣(加塑料垫片)。胸袋扣为φ 8mm子母扣。防滑腰里规格为涤棉隐条细布+乳胶丝防滑线,宽63. 0mm.裤腰头和后袋扣为深火焰蓝色聚酯四眼扣，规格为φ 15mm， 厚度3. 0mm, 激光蚀刻“CFR"。深火焰蓝色锦丝粘扣带圈而带为胸徽、胸号、队旗、领章底托专用材料。上衣袋口和裤门为3号尼龙单闭尾拉链。
5、19 消防员夏作训帽主面面料：涤棉混纺斜纹布，静电丝面料，颜色：火焰蓝。
本项目所需消防员作训鞋必须具备以下特征：
颜色：黑色；面料：头层牛皮；面皮厚度1.2mm-1.4mm，高耐磨橡胶大底，平跟低帮，鞋跟高3cm，鞋口深度6.5cm。
